附件2

服务首都核心功能出版物印刷产品质量要求

和检验规范》（T/BJPA 0001—2022）

（图书期刊印制质量要求部分）

1.外观质量要求

外观质量应符合表1要求。

表1 外观质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 |  | 技术要求 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 成品尺寸偏差/mm |  | ±1.0 | ＜﹣2.5或＞2.5 | [﹣2.5,﹣1.0)或（1.0,2.5] |
| 成品歪斜误差/mm |  | ≤1.0 | ＞2.0 | （1.0,2.0] |
| 版心歪斜度/％ |  | ≤2.5 | ＞3.5 | ＞2.5 |
| 护封尺寸偏差/mm |  | ±1.0 | ＜﹣1.0或＞2.0 | （1.0,2.0] |
| 封面勒口折边与书芯前口误差/mm |  | 0.0～1.5 | ＜-1.5或＞3.0 | ［-1.5,0）或（1.5,3.0］ |
| 书背字平移误差/mm | 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 | 当书背宽大于书背字宽时，书背字进入封1或封4 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 |
|  | ≤10 | ≤1.0 |  | ＞1.0 |
|  | 10～20 | ≤2.0 |  | ＞2.0 |
|  | 20～30 | ≤2.5 |  | ＞2.5 |
|  | ＞30 | ≤3.0 |  | ＞3.0 |
| 书背字歪斜误差/mm | 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线歪斜允差 | 书背字因歪斜进入封面 | 书背文字中心线对书背中心线歪斜允差 |
|  | ≤10 | ≤0.7 |  | ＞0.7 |
|  | 10～20 | ≤1.5 |  | ＞1.5 |
|  | 20～30 | ≤1.8 |  | ＞1.8 |
|  | ＞30 | ≤2.0 |  | ＞2.0 |
| 套书书背字上下误差/mm |  | ≤1.5 | — | ＞1.5 |
| 成品裁切 |  | 光滑、完整 | 破头长度＞5.0mm，有效图文被裁切 | 裁切面不光滑、不完整 |
|  |  |  |  | 破头 |
|  |  |  |  | 连刀页 |
| 模切切口 |  | 光滑、平整、无破口 | 破口 | 毛边 |
|  |  |  |  | 有压痕 |
| 模切位置误差/mm |  | ≤0.5 | — | ＞0.5 |
| 圆角图书切角质量 |  | 所有圆角弧度统一，圆角切口光洁 | 有效图文被裁切 | 弧度不统一 |
|  |  |  |  | 切口不光洁 |
| 整体外观 |  | 整洁，平服，完整 | 封面严重破损；封面有大面积或严重脏污；破页；版面有脏污、异色点或划痕 | 有压痕 |
|  |  |  |  | 有脏迹 |
| 封面外观/mm |  | 封面无露白 | 封面露白 | — |
|  |  | 封面与书芯平齐 | 封面小于书芯＞1.5 | 封面小于书芯≤1.5 |
| 书背外观 |  | 方正，平实 | — | 有空泡 |
|  |  |  |  | 褶皱 |
|  |  |  |  | 圆背 |
|  |  |  |  | 破口 |
| 钉锯外观 |  | 钉脚平服 | 有坏钉、垂钉、重钉、漏钉、掉页 | — |
| 压槽外观 |  | 槽线平直、槽面平整、槽型牢固清晰 | 槽面破裂 | 槽面褶皱 |
|  |  |  |  | 起泡 |
| 丝带 |  | 粘贴在书背居中位置，粘正、粘平、粘牢 | 粘接不牢脱落 | — |
| 丝带长度/mm |  | 比书芯对角线长度长 20±5 | — | 比书芯对角线长度长 ＜15或＞25 |

2.图文印刷质量要求

图文印刷质量应符合表2要求。

表2 图文印刷质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 |  | 技术要求 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 文字、线条 |  | 清晰，完整，墨色均匀一致 | 重影；影响阅读的缺笔、断画；糊字、缺字；页码出血 | 不影响阅读的缺笔、断画、断线 |
|  |  |  |  | 透印 |
|  |  |  |  | 墨色不匀、虚淡 |
| 图像 |  | 清晰完整，层次清楚，亮、中、暗调分明 | 图像模糊不清，影响辨识；图像缺失或缺色 | — |
| 页面外观 |  | 平整，干净 | 严重褶皱，图文断开 ＞1.0mm；主体部分的脏迹 | 明显褶皱， 图文断开＜1.0mm |
|  |  |  |  | 折痕 |
|  |  |  |  | 非主体部分脏迹 |
| 封面外观 |  | 同墨色均匀、一致 | — | 同墨色不均匀、深浅不一 |
| 套印误差/mm | 封面 | ≤0.10 | ＞0.20 | （0.10,0.20] |
|  | 正文 | ≤0.20 | ＞0.30 | （0.20,0.30] |
| 同批同位置色差△ | L*＞50.00 | ≤6.00 | — | ＞6.00 |
|  | L*≤50.00 | ≤5.00 | — | ＞5.00 |
| 同色接版色差△ | L*＞50.00 | ≤6.00 | — | ＞6.00 |
|  | L*≤50.00 | ≤5.00 | — | ＞5.00 |
| 图文完整 |  | 平网均匀 | 缺网、虚网 | — |

3.表面整饰质量要求

表面整饰质量应符合表3要求。

表3 表面整饰质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |
| 覆膜 | 覆膜后图文清晰，表面干净、平整，粘结牢固 | 起泡；起皱最大长度＞3mm；纸膜剥离；膜与纸间含异物 | 小白点 |
|  |  |  | 小气泡 |
|  |  |  | 封面卷曲 |
|  | 覆膜完整 | 亏膜 | — |
| 上光 | 涂布均匀 | 皲裂；脱落 | 涂布不均匀 |
|  | 封面局部上光位置误差≤1.0mm | — | 封面局部上光位值误差＞1.0mm |
|  | 内文局部上光位置误差≤0.5mm | — | 内文局部上光位值误差＞0.5mm |
| 烫印/mm | 清晰，牢固 | 1/2烫箔部分掉箔粉；糊版、漏烫，影响识读 | 不影响识读的糊版、花版 |
|  |  |  | 漏烫 |
|  | 位置误差≤0.5 | 位值误差＞1.0 | 位值误差（0.5,1.0] |
| 压凹凸/mm | 轮廓清晰，无爆裂，位值误差≤0.5 | 爆裂 | — |
|  |  | 位值误差＞1.0 | 位值误差（0.5,1.0] |

4.成型质量要求

成型质量应符合表4要求。

表4 成型质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 |  |  | 技术要求 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 书芯 | 书页 |  | 版面、页码顺序正确 | 版面、页码顺序不正确 | — |
|  |  |  | 页边整齐，小页内缩≤1.0mm，无折角 | 小页内缩＞2.0mm；内折角，缺失图文 | 小页内缩＞1.0mm |
|  |  |  |  |  | 外折角，无缺失图文 |
|  | 跨页接版位置误差/mm |  | ≤1.5 | ＞2.0 | （1.5,2.0］ |
|  | 页码位置误差/mm |  | 全书误差≤4.0 | — | 全书误差＞4.0 |
|  |  |  | 相连页误差≤2.5 | — | 相连页误差＞2.5 |
|  | 粘、套、插页位置 |  | 位置正确 | 位置错误 | — |
| 胶粘订 | 书芯与背胶 |  | 粘贴牢固 | 散页；掉页；背胶断裂；书背胶及侧胶同时脱胶长度＞1/5书背长 | EVA胶露胶根 |
|  | 书芯粘结强度/（N/cm） |  | ＞4.5 | — | ≤4.5 |
|  | 侧胶粘结宽度/mm |  | 3.0～6.0且侧胶宽度一致 | 0 | （0,3.0）或＞6.0； |
|  |  |  |  |  | 侧胶部分开裂 |
|  |  |  |  |  | 侧胶上下宽度误差＞1.0mm |
|  | 溢胶/mm |  | ≤1.0 | ＞1.0 | （0,1.0］ |
|  | 翻书线压痕质量 |  | 翻书线压痕深浅适度 | 翻书线压痕深，纸基爆裂 | 翻书线压痕浅，带起相连页 |
| 骑马订 | 订位/mm |  | 外钉眼距书脊长上下各1/4处，允差±3.0 | — | ＜—3.0或＞3.0 |
|  |  |  | 钉锯位于折缝上，偏离或歪斜折缝≤1.0 | ＞2.0 | （1.0,2.0] |
|  | 装订牢固度 |  | 装订牢固 | 重订；不牢固，坏钉、漏订 | — |
| 锁线订 | 锁线 |  | 线组分布均匀，松紧适当，线径与针孔大小相适应 | — | 出套 |
|  |  |  |  |  | 漏锁 |
|  |  |  |  |  | 断线 |
|  |  |  |  |  | 有线圈 |
|  | 裸背装书背外观 |  | 无缩贴、浆背牢固 | 书背开裂、开胶；缩贴＞1.0mm | 缩贴＜1.0mm |
| 缝纫订 | 订线 |  | 平直，歪斜≤2.0mm；上线和底线对称锁紧，断线≤1针 | — | 歪斜＞2.0mm； |
|  |  |  |  |  | 漏针 |
|  |  |  |  |  | 扎豁 |
|  |  |  |  |  | 出套 |
|  |  |  |  |  | 断线＞1针 |
| 精装 | 书壳平整度 |  | 平整，四角垂直 | — | 明显翘曲 |
|  |  |  |  |  | 四角不平直 |
|  | 书壳翻开度 |  | 掀开角度≥120° |  | 掀开角度＜120° |
|  | 飘口/mm | A5及以下 | 3.0±0.5 | — | ＜2.5或＞3.5 |
|  |  | A4、B4 | 3.5±0.5 |  | ＜3.0或＞4.0 |
|  |  | A3及以上 | 4.0±0.5 |  | ＜3.5或＞4.5 |
|  | 堵布头 |  | 线棱整齐外露，平服牢固，两端光滑，长度应包住书芯背宽 | — | 堵头布偏 |
|  | 环衬 |  | 粘结牢固，平整 | — | 粘结不完全 |
|  |  |  |  |  | 明显褶皱 |

5 .中小学教科书印制质量要求

5.1外观质量要求

外观质量要求应符合表5要求。

表5外观质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 | 技术要求 |  | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 成品尺寸偏差/mm | ±1.0 |  | ＜﹣2.5 或＞2.5 | [﹣2.5,﹣1.0）或（1.0,2.5] |
| 成品歪斜误差/mm | ≤1.0 |  | ≥2.5 | （1.0,2.5） |
| 书背字平移、歪斜偏差 /mm | 书背宽度 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 | 当书背字设计符合技术要求，书背字进入封1或封4 | 书背文字中心线对书背中心线平移允差 |
|  | ≤10 | ≤1.0 |  | ＞1.0 |
|  | 10～20 | ≤2.0 |  | ＞2.0 |
|  | ＞20 | ≤2.5 |  | ＞2.5 |
| 成品裁切 | 光滑 |  | — | 严重刀花 |
|  | 完整 |  | 破头长度＞5.0mm；有效图文被裁切 | 有连刀页 |
| 整体外观 | 干净，平整 |  | — | 划痕 |
|  |  |  |  | 脏迹 |
|  |  |  |  | 小页 |
|  |  |  |  | 皱褶 |
|  |  |  |  | 折角 |
|  | 书背方正，平实 |  | — | 皱褶 |
|  |  |  |  | 明显圆背 |
|  |  |  |  | 破头 |
|  |  |  |  | 书背歪斜 |
|  | 钉脚平整、牢固 |  | 有坏钉、漏钉、重钉；掉页。 | — |
| 注1：表中“——”表示无此类不合格，下同； 注2：[a,b）表示≥a且 ＜b；（a,b]表示＞a且≤b，下同。 |  |  |  |  |

5.2纸张检验项目技术要求

纸张检验项目技术要求应符合表6要求。

表6 纸张检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 | 技术要求 |  | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 纸张耐折度(横向)/次 | 涂布纸 | ≥8 | ＜6 | [6,8） |
|  | 非涂布纸 |  |  |  |
| 正文纸亮（白）度/% | 72.0～90.0 |  | — | ＜72.0或＞90.0 |
| 纸张定量偏差/% | 非涂布纸允差±4 |  | 超出±4 | — |
|  | 涂布纸允差±5 |  | 超出±5 | — |
| 纸张抗张指数N·m/g | 卷筒纸（纵向） | ≥40.0 | ＜35.0 | [35,40） |
|  | 平板纸（纵横平均） | ≥30.0 | ＜27.0 | [27,30） |
| 纸张不透明度/% | ≥82.0 |  | — | ＜82.0 |

5.3印制质量检验项目技术要求

印制质量检验项目技术要求应符合表7要求。

表7 印刷质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 | 技术要求 |  | 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |  |
| 图像、文字、线条 | 清晰，完整 |  | 影响阅读的重影、缺笔、断画、糊版。 | 轻微重影 |  |
| 套印误差 /mm | 封面 | ≤0.10 | ＞0.20 | （0.10，0.20] |  |
|  | 正文 | ≤0.20 | ＞0.30 | （0.20，0.30] |  |
| 同批同位置色差 △E*ab | L*＞50.00 | △E*ab≤6.00 | — | L*＞50.00 | △E*ab＞6.00 |
|  | L*≤50.00 | △E*ab≤5.00 | — | L*≤ 50.00 | △E*ab＞5.00 |

5.4表面整饰质量要求

表面整饰质量要求应符合表8要求。

表8表面整饰质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 | 技术要求 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |
| 覆 膜 | 图文清晰，表面干净、 平整，粘结牢固 | 起泡、起皱最大长度＞3mm； 纸膜剥离；膜与纸间含异物； 亏膜 | 小气泡 |
|  |  |  | 封面卷曲 |
| 涂布上光 | 涂布均匀，光洁 | 严重划痕；粘脏；涂布缺失 | — |

5.5成型质量要求

成型质量要求应符合表9要求。

表9成型质量检验项目技术要求及不合格分类

| 检验项目 |  |  | 技术要求 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 书芯 | 书页 |  | 页面、页码顺序正确 | 错帖；破页；白页。 | 褶皱 |
|  |  |  |  |  | 折角 |
|  |  |  |  |  | 轻微划伤 |
|  |  |  |  |  | 脏迹 |
|  | 接版偏差 /mm |  | ≤1.5 | ＞2.0 | （1.5,2.0] |
|  | 页码位置偏差 mm | 全书 允差 | ≤7.0 | — | ＞7.0 |
|  |  | 相连页允差 | ≤4.0 | — | ＞4.0 |
|  | 版心歪斜度 /% |  | ≤3.5 | — | ＞3.5 |
| 胶粘订 | 书芯与背胶 |  | 书背方正，粘结牢固，胶层均匀， | 散页；掉页；背胶断裂；书背胶及侧胶同时脱胶长度＞1/5书背长；空背 | EVA胶装露胶根 |
|  |  |  |  |  | 空泡 |
|  | 书芯粘结强度N/cm |  | ≥4.5 | — | ＜4.5 |
|  | 侧胶粘结宽度 /mm |  | 3.0～6.0 粘结牢固 | 完全开胶 | ＜3.0或＞6.0 |
|  |  |  |  |  | 溢胶 |
|  |  |  |  |  | 野胶 |
|  |  |  |  |  | 部分开胶 |
| 骑马订 | 订位 /mm |  | 外钉眼距书脊长上下各1/4处，允差±3.0 | — | ＜-3.0或＞3.0 |
|  |  |  | 钉锯偏离折缝≤1.0 | ＞2.0 | （1.0,2.0] |

说明：印制质量满分为100分，打分方法：根据样品工艺，所涉的每个检验项目原始分值为B类问题数之和，出现1个B类问题扣1个原始分，该产品印制质量得分=100*原始得分之和/原始分值总和。